1、目的

为了严格控制各生产工序的产品质量,提供生产线合格的原料,最终生产出顾客满意的产品。

2、范围

本标准适用于公司外购的工业甲醛、工业三聚氰胺、半精炼石蜡、工业尿素、氨水、乳化石蜡化工原材料。

3、术语

采用相关国家标准中规定的术语和定义。

4、职责

由质检部负责编制、修改、解释和实施跟踪、归口管理。

5、内控质量标准

5.1、工业甲醛

表1  工业甲醛内控指标

| 检测项目 | 单位 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格品 | 优等品 |
| 甲醛含量 | % | 36.8~37.0 | ≥37.0 |
| 外 观 | —— | 透明液体、无悬浮物。低温时允许有白色混浊 |  |
| 密 度 | g/cm3 | 1.075~1.114 |  |
| 甲 醇 | % | ≤2 |  |
| 甲 酸 | % | ≤0.02 |  |

备注：甲醛含量在合格品36.8~37.0%范围内，按合同单价比例进行扣款。甲醛含量<36.8%，拒绝收货。

5.2、工业三聚氰胺

表2  工业三聚氰胺内控指标

| 检测项目 | 单位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | —— | 白色粉末，无杂质混入 |
| PH | —— | 7.5~9.5 |
| 水 分 | % | ≤0.1 |

备注：其余指标符合国家标准《工业三聚氰胺》GB/T9567-2016优等品要求。

5.3、半精炼石蜡

表3  半精炼石蜡内控指标

| 检测项目 | 单位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | —— | 白色，无杂质 |
| 熔 点* | °C | 58~60（半精炼石蜡58#） |
|  |  | 60~62（半精炼石蜡60#） |

备注：其余指标符合国家标准《半精炼石蜡》GB/T254-2010要求。

5.4、工业尿素

表4  工业尿素内控指标

| 检测项目 | 单 位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | —— | 均匀颗粒物，无粉尘，无杂物 |
| 总 氮 量 | % | ≥46.0 |
| 缩 二 尿 | % | ≤0.9 |
| 水 份 | % | ≤0.5 |

备注：其余指标符合国家标准《尿素》GB/T2440—2017合格品要求。

5.5、氨水

表5  氨水内控指标

| 检测项目 | 单 位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | —— | 无色透明液体 |
| 含 氨 量 | % | ≥22 |

备注：其余指标符合国家标准《氨水》GB/T631—2007指标要求。

5.6、乳化石蜡

表6  乳化石蜡内控指标

| 检测项目 | 单 位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | —— | 粘稠液体 |
| 固体含量 | % | 58~60 |
| 粘 度 | s | 16.0~18.0 |
| PH 值 | — | 9.5~9.8 |

6、检测方法

6.1 工业甲醛检测依据GB/T9009-2011规定进行。

6.2 工业三聚氰胺检测依据按GB/T9567-2016规定进行。

6.3 半精炼石蜡检测依据按GB/T254-2010规定进行。

6.4 工业尿素检测依据按GB/T2440—2017规定进行。

6.5 氨水检测依据按GB/T631—2007规定进行。

6.6 乳化石蜡检测依据公司化工原料作业指导书执行。

7、产品验收前，供方必须提供合格的检测报告，未提交合格的检测报告不予验收收货。

8、该化工原料内控质量指标从签字生效日起执行。